## Slide 1: Компьютерное моделирование образования и роста оксидной пленки на поверхности ферритно-мартенситной стали под действием облучения
Выполнил Лужанский Н.В.
Научный руководитель Ганченкова М.Г.

## Slide 2: Постановка задачи

## Slide 3
Реактор БН
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 4
Реактор БН
Особенности:
Возможно замкнуть цикл использования ядерного топлива;
В качестве теплоносителя используется высококипящий, радиационно стойкий свинцовый теплоноситель;
Отсутствие высокого давления в активной зоне.
Проблемы:
Каков оптимальный уровень кислородного потенциала в свинце?
Как будут вести себя оболочки ТВЭЛ-ов под облучением и в окружении расплавленного свинца?
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 5: Теоретическое изучение особенностей взаимодействия кислорода с поверхностью ферритно-мартенситной стали, на начальных стадиях образования оксидной пленки на поверхности металла и возможных эффектов влияния облучения на этот процесс.
Цель работы
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 6
Кандидатные материалы
Требования к материалу
Коррозионная стойкость;
Радиационная стойкость.
Марка стали | Содержание основных легирующих элементов, мас.% |  |  |  |  |  |  | 
16Х12МВСБФР (ЭП-823) | C | Cr | Mo | V | W | Nb | B | Другие
 | 0,14-0,18 | 10,0-12,0 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | 0,7 | 0,2-0,4 | 0,0-0,6 | 0,5-0,8Ni; 1,1-1,3Si
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 7: Теория и эксперимент

## Slide 8
Кислород в свинце
Коррозионное поведение стали в расплаве свинца после 3000 часов при температуре 550 °С. [1]
Оксиды железа [3]
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы
Снимок оксидной пленки на стали ЭП823 через 2000 часов нахождения в жидком свинце. [2]
[1] Müller G et. al //Journal of Nuclear Materials. – 2000. – Т. 278. – №. 1. – P. 85-95.
[2] Цисар В.П. и др. // Вопросы атомной науки и техники // Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение Вып. 90, 2007. – C. 155-159.
[3] Parkinson G. S. //Surface Science Reports. – 2016. – Т. 71. – №. 1. – P. 272-365.

## Slide 9
Окисление стали под облучением
Схематическая иллюстрация экспериментальной установки ICE-I
а б
а – сторона пучка; б – сторона теплоносителя
Изображение образца после испытаний
а б
а – не облученная зона; б – облученная
Сечение SEM-изображения многослойной оксидной структуры в образце
Отслоение оксидного слоя от поверхности образца
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы
Qvist S. et al. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2013. – Т. 698. – С. 98-105.

## Slide 10: Методология

## Slide 11
Молекулярная динамика и статика
Особенности молекулярной динамики:
Решаются уравнения Ньютона;
Используются многочастичные потенциалы;
Моделирование эволюционных процессов.
Особенности молекулярной статики:
Используются алгоритмы минимизации;
Используются многочастичные потенциалы;
Моделируется конфигурация атомов при абсолютном нуле.
Последовательные приближения к точке экстремума в направлении наискорейшего спуска в случае дробного шага.
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 12
Выбор потенциала
Характерный вид парных потенциалов
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 13: Компьютерный эксперимент

## Slide 14
Взаимодействие молекулы с поверхностью
а - 3,97 Å б - 2,98 Å в - 1,97 Å г - 1,50 Å
Взаимодействие поверхности железа с оксидом свинца на различных расстояниях
а - 1,97 Å б - 1,50 Å
Зарядовая плотность взаимодействия свободной поверхности железа с молекулой оксида свинца на различных расстояниях
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 15
Кислород в решетке
а б
в г
Последовательные стадии продвижения кислорода в процессе моделирования.
а б в г д
Перемещение атома кислорода в решетке.
Зависимость энергии системы от расстояния смещаемого атома кислорода до первого слоя атомов железа для диагональной, горизонтальной и вертикальной начальной ориентации молекулы кислорода.
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 16
Окисление поверхности
а
в
а – Fe
б – Fe-Cr
в – Fe-Cr-Al
Конфигурация атомов в расчетной ячейке при моделировании взаимодействия молекулярного кислорода с поверхностью.
Функция радиального распределения типа Fe-Fe для атомов в приповерхностных слоях моделируемого кристаллита при различных временах моделирования
Сравнение данных структурного анализа приповерхностных слоев с референсными структурами
б
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 17
Окисление поверхности
Концентрация кислорода в приповерхностной зоне в различные моменты времени
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы
Сравнение аппроксимаций толщины оксидной пленки для систем железа без хрома, с хромом и с хромом и алюминием

## Slide 18
Каскады столкновений
Спектр энергии нейтронов при делении U-235
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 19
Каскады столкновений
Развитие каскада от первично выбитого атома железа с энергией 10 кэВ
Структурный анализ железа после прохождения каскада
Область каскада после 3 пс и 100 пс после начала каскада.
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 20: Выводы

## Slide 21
Выводы
Показано, что молекула PbO и O2 в результате взаимодействия с поверхностью железа диссоциирует с образованием атомарного кислорода, который может диффундировать вглубь материала по октаэдрическим пустотам;
На начальных этапах окисления железа оксидная пленка формируется со структурой вюстита;
Легирование железа хромом и алюминием не приводит к изменению структуры оксидной пленки, растущей на начальном этапе. Скорость роста оксидной пленки замедляется с увеличением концентрации легирующих элементов;
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы

## Slide 22
Выводы
Замедление роста оксидной пленки с увеличением концентрации легирующих элементов связано с подавлением диффузионной подвижности кислорода в железе за счет взаимодействия кислорода с легирующими элементами;
Облучение нейтронами с энергией в интервале не приводит к изменению формирования пленки на начальном этапе ее роста. Характер влияния легирующих элементов также сохраняется для случая окисления без облучения.
Постановка задачи
Теория и эксперимент
Методология
Компьютерный эксперимент
Выводы